| Gatunek/ Norma | Właściwości, Zastosowanie |
| --- | --- |
| Rg5 CuSn5Zn5Pb2 CC499K | - bardzo dobre wydłużenie - odporny na korozję i wodę morską - posiada minimalną zawartość ołowiu, dlatego jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną |
|  | - armatura sanitarna, spalinowa, olejowa i gazowa (do zaworów odcinających, zabezpieczających i regulacyjnych, jako materiał do montażu elementów systemów rurowych oraz jako materiał konstrukcyjny w inżynierii wodnej, filtracji i recyklingu) - rury do kotłów - przewody i kształtki rurowe - instalacje grzewcze |
| Rg+ CuSn4Zn2PS | - dzięki eliminacji ołowiu jest bardziej ekologicznym stopem, który można stosować do produkcji elementów armatury wodnej do wody pitnej - dobre właściwości wytrzymałościowe, lejność i skrawalność ( na którą wpływ ma siarczek cynku) powoduje ,że jest najlepszym zamiennikiem CC499K. - doskonałe właściwości higieniczne umożliwiają stosowanie go bez ograniczeń we wszystkich gatunkach wody - spełnia wymagania ustawodawstwa europejskiego i amerykańskiego a także rozporządzenia REACH i RoHS, dzięki maksymalnej zawartości Pb 0,10 %. |
|  | - elementy armatury wodnej do wody pitnej |
| Rg7 CuSn7Zn4Pb7 CC493K | - dobre właściwości ślizgowe - łatwy w obróbce - dobrą strukturę smarowania - duża odpornością na ścieranie i korozję |
|  | - części maszyn wystawionych na tarcie - maszyny wymagające odpowiedniego smarowania - łożyska i tuleje dla przemysłu narzędziowego i motoryzacji |
| B101 CuSn10P | - odporny na ścieranie oraz wysokie obciążenia mechaniczne. - odporny na korozję - odporny na wysokie temperatury - dobra lejność i skrawalność |
|  | - armatura chemiczna - łożyska narażone na korozje - elementy szybko obrotowe narażone na silne obciążenia |
| CuSn12 CC483K | - dobra wytrzymałość i sprężystość - odporność na ścieranie (nawet przy dużych prędkościach), - dobre właściwości ślizgowe - odporność na korozję i wodę morską - odporność na stres kawitacyjny |
|  | - koła zębate i ślimakowe - łożyska - wkładki cylindryczne - pasy ślizgowe - nakrętki ciśnieniowe - sprężyny - przyrządy kontrolno-pomiarowe - szczególnie nadaje się do części, które muszą wytrzymać naciski powierzchniowe i uderzenia w tym samym czasie, a także które są narażone na zużycie cierne |